本科毕业设计（论文）

基于时空非单调相关可塑性的神经形态突触器件仿真验证

学    院       集成电路学院

专    业     微电子科学与工程

年级班别      2022级（1）班

学    号        3122009664

学生姓名          黎展睿

任课教师          陈雅怡

2026年 4月

摘要

随着人工智能与物联网技术的快速发展，传统冯·诺依曼架构逐渐暴露出存储墙和高功耗等问题，难以同时满足高并行、低延迟和低能耗的信息处理需求。神经形态计算通过在硬件层面融合存储与计算、模拟生物神经系统的事件驱动和并行处理机制，被认为是突破上述瓶颈的重要方向。作为神经形态系统的重要基础单元，能够实现可塑性调控的突触器件因此成为当前研究热点。

现有研究大多集中于时间相关可塑性，而对空间相关可塑性的探索仍较有限；已有空间可塑性研究通常局限于微米尺度，并多表现为随距离增加而单调衰减的响应规律。与此同时，空间可塑性的物理机制尚缺乏充分解释，尤其是在突触输入物理位置如何调控器件权重更新方面，仍缺少系统性的建模与验证。针对这些不足，本文以多侧栅树突突触晶体管为对象，尝试在更大空间尺度上研究时空耦合下的非单调相关可塑性，并从器件、模型和应用三个层面建立相互印证的分析框架。

在模型与方法方面，本文结合COMSOL和Silvaco TCAD开展联合仿真。在本研究中，我们展示了一种晶体管结构的人工树突（TSAD），在厘米尺度上实现了空间非单调突触效能。观察到的兴奋性突触后电流（EPSC）随距离呈非单调趋势，超越了传统单调离子扩散的限制。结合多物理场模拟与复阻抗分析，我们揭示这一现象来源于离子迁移效率与亚饱和离子环境中有限离子可用性之间的动力学竞争。结合仿真与实测，利用这些内在动力学，我们实现了一种TSAD-RC，对28类复杂时间信号的识别准确率达到100%，阐明了宏观尺度非单调时空整合的物理本质。

关键词：时空非单调可塑性、突触晶体管、多侧栅树突结构、离子动力学分析、器件仿真、算法训练

Abstract

With the rapid advancement of artificial intelligence and the Internet of Things, the traditional von Neumann architecture has increasingly revealed shortcomings such as the memory wall and high-power consumption, making it difficult to simultaneously satisfy the demands of highly parallel, low-latency, and energy-efficient information processing. Neuromorphic computing, which integrates storage and computation at the hardware level and emulates the event-driven and parallel-processing mechanisms of biological neural systems, is widely regarded as a promising route to overcoming these bottlenecks. Accordingly, synaptic devices capable of plasticity modulation have become a major focus of current research as fundamental building blocks of neuromorphic systems.

Existing research has largely concentrated on temporal plasticity, whereas spatial plasticity has received relatively limited attention. Reported studies of spatial plasticity are typically restricted to the micrometer scale and generally show a monotonic decay in response with increasing distance. Meanwhile, the physical mechanisms underlying spatial plasticity remain insufficiently understood. In particular, systematic modeling and validation are still lacking with respect to how the physical locations of synaptic inputs regulate device weight updates. To address these issues, this paper investigates spatiotemporally coupled non-monotonic correlated plasticity over a larger spatial scale using a multi-side-gate dendritic synaptic transistor as the research platform, and establishes a mutually corroborative analytical framework spanning device, model, and application.

For modeling and methodology, joint simulations were carried out using COMSOL and Silvaco TCAD. In this work, a transistor-structured artificial dendrite (TSAD) is demonstrated to achieve spatially non-monotonic synaptic efficacy at the centimeter scale. The observed excitatory postsynaptic current (EPSC) exhibits a non-monotonic dependence on distance, surpassing the limitation of conventional monotonic ion diffusion. Combined multiphysics simulations and complex impedance analysis reveal that this phenomenon arises from the dynamic competition between ion migration efficiency and the limited availability of ions in a subsaturated ionic environment. By integrating simulation and experimental results and leveraging these intrinsic dynamics, a TSAD-RC is realized, achieving 100% recognition accuracy for 28 classes of complex temporal signals and thereby elucidating the physical basis of macroscale non-monotonic spatiotemporal integration.

Keywords: spatiotemporal non-monotonic correlated plasticity; synaptic transistor; multi-side-gate dendritic structure; ion dynamics analysis; device simulation; algorithm training

目录

1	绪论	1

1.1	研究背景与意义	1

1.1.1	冯·诺依曼架构瓶颈与神经形态计算的发展需求	1

1.1.2	突触晶体管在神经形态系统中的作用与研究价值	1

1.1.3	时空相关可塑性研究的理论意义与应用意义	2

1.2	国内外研究现状	3

1.2.1	突触晶体管及侧栅/多栅结构的研究进展	3

1.2.2	栅距对 EPSC、PPF 等突触行为影响的研究进展	3

1.2.3	时空信息整合与储备池计算相关研究进展	3

1.2.4	现有研究的局限性与本文研究切入点	4

1.3	本文研究内容与创新点	3

1.4	论文结构与安排	3

参考文献	4

致谢	5

绪论

研究背景与意义

冯·诺依曼架构瓶颈与神经形态计算的发展需求

随着人工智能和物联网技术的快速发展，图像识别、模式分类和时序信号处理等任务对计算系统的并行性、实时性和能效提出了更高要求。传统冯·诺依曼架构中存储单元与计算单元相互分离，数据需要在二者之间频繁搬运，容易引发“存储墙”问题，并带来延迟增加、效率下降和能耗上升等限制，难以适应神经网络规模持续扩大和信息处理复杂度不断提升的需求。尤其在高并行、事件驱动的智能任务中，传统架构的适配性不足愈发明显，已难以充分满足新型智能硬件对高效感知、计算与存储协同的要求。为突破这一瓶颈，研究者借鉴生物神经系统中神经元与突触协同工作的机制，提出了神经形态计算。该范式强调在硬件层面实现存储与计算融合，具备并行处理、事件驱动和自适应学习等特点，被认为是实现高效智能信息处理的重要路径，也为新型类脑器件与系统结构研究提供了明确方向。

突触晶体管在神经形态系统中的作用与研究价值

在神经形态系统中，突触负责信息传递、权值调节以及学习记忆，是实现类脑计算的关键单元。因此，能够模拟突触行为的器件是神经形态硬件实现的重要基础。突触晶体管兼具晶体管的电学调控特性与突触功能模拟能力，可通过栅极调控和脉冲刺激实现沟道电导连续变化，进而表征兴奋性突触后电流、成对脉冲易化以及短时、长时可塑性等典型行为。与传统器件相比，突触晶体管在结构设计、参数调控和多端输入响应方面更具灵活性，既可承担类突触权值存储与更新功能，也有助于实现多输入信息整合和神经网络硬件映射。特别是在多侧栅结构中，其对多路信号的协同调制能力更为突出，因此成为连接器件特性、突触行为与系统应用的重要载体，在神经形态器件研究中具有突出的理论与工程价值，也为后续开展复杂时空调制研究提供了器件基础。

时空相关可塑性研究的理论意义与应用意义

生物神经系统对信息的处理具有明显的时间相关性与空间相关性，突触可塑性不仅取决于刺激强度，还与输入的先后顺序、位置分布及多输入协同作用密切相关。因此，从时空相关角度研究突触可塑性，有助于更真实地揭示神经信息编码与学习机制，并为类脑模型构建提供依据。对突触晶体管而言，时空相关可塑性研究能够反映器件在复杂刺激条件下的动态响应和多输入整合能力，并进一步评估其在特征提取、非线性映射和动态状态表征中的应用潜力。这些特征直接关系到系统对时空信息的利用效率，对于图像识别、模式分类、时序信号处理以及储备池计算等任务具有重要意义，也为后续开展多侧栅结构器件的时空非单调调制行为的研究、机制分析与仿真验证奠定了基础。与此同时，该研究也有助于推动器件层特性向系统级功能实现的有效转化。

国内外研究现状

突触晶体管及侧栅/多栅结构的研究进展

突触晶体管通过栅控实现沟道电导的连续调节，并可稳定表征 EPSC、PPF、STP/LTP 等典型行为，因此相较于两端忆阻器更便于实现读写分离、权值精细调控和多端输入耦合，已成为神经形态硬件的重要器件路线之一[1-4]。从早期单晶体管硅突触到离子液体/聚合物电解质栅控有机晶体管，相关研究逐步证明三端结构不仅能够模拟长时可塑性，还为后续多栅结构扩展提供了器件基础和调控范式[1-3]。在此基础上，侧栅和多栅结构通过引入多个面内栅极，将不同空间位置的输入映射为可分辨的电流响应，使单器件由“突触功能模拟”进一步转向“树突式信息整合”，明显提升了器件对多源时空信号的表征能力[3,5,7]。国内相关综述也指出，神经形态晶体管的发展重点正在由单一可塑性演示转向多端耦合、低功耗集成和面向系统应用的结构优化，这与侧栅/多栅突触晶体管的研究趋势总体一致[6,9]。

栅距对 EPSC、PPF 等突触行为影响的研究进展

在多栅突触晶体管中，栅极与沟道之间的几何距离并非简单的版图参数，而是决定离子迁移路径、电场耦合强度和瞬态权重更新效率的关键结构变量[3,5,7]。Qian 等在多栅有机神经元晶体管中发现，面内栅与沟道距离变化会直接改变 EPSC 幅值和 PPF 表现，说明空间位置已经参与器件的短时动态编码过程[3]。He 等进一步在多端神经晶体管中利用不同 gate-to-channel distance 和多输入序列实现 EPSC 调制、PPF 演化及时空序列判别，表明距离效应与时间顺序效应在同一器件中是耦合出现的[5]。Huang 等关于氧化物树突晶体管的研究则表明，多栅树突结构能够通过不同空间输入形成差异化时空整合响应，说明结构尺度与输入位置共同决定了器件的加和、逻辑和突触行为表达[7]。不过，现有研究对栅距效应的讨论仍以现象归纳为主，对离子扩散、电荷积累与局域场分布如何共同导致单调或非单调响应的机理解释仍不充分，这也是后续仿真分析需要重点切入的问题[3,5,7,8]。

时空信息整合与储备池计算相关研究进展

随着多侧栅和树突式结构的发展，突触晶体管的研究目标已由单一突触功能模拟扩展到时空信息整合、序列判别和类脑计算任务映射[3,5,7,8]。多栅有机神经元晶体管已经证明，不同空间位置和时间间隔的脉冲可以在同一器件内形成可区分的 dendritic integration 响应，为硬件层时空编码提供了直接实验依据[3]。多端氧化物神经晶体管与树突晶体管进一步实现了加和运算、逻辑操作和复杂时空输入响应，说明单器件可以承担部分树突前处理功能，而不必完全依赖外围电路完成高维映射[5,7]。在此基础上，Ni 等构建的 transistor-structured artificial dendrites 将厘米级 gate-channel distance、可交换源漏栅结构和储备池计算结合起来，说明器件内生的非线性与短时记忆可以被直接利用于时序任务处理[8]。因此，时空整合研究的关键已不只是“能否模拟突触”，而是如何把器件的空间耦合、时间衰减和权重更新动力学稳定转化为可复用的系统级计算能力，这也是当前神经形态突触晶体管走向应用的重要方向[4,8,9]。

现有研究的局限性与本文研究切入点

总体来看，现有研究已经证明突触晶体管能够通过材料设计、电解质栅控和多端结构实现从基本可塑性到时空信息处理的功能拓展，但相关工作在研究深度和问题聚焦上仍存在明显不足[2-5,7-9]。第一，关于侧栅/多栅结构的报道虽然逐渐增多，但不少研究仍停留在“多输入可实现”的功能展示层面，对结构参数、栅间耦合和器件可重构性的系统比较还不充分[3,5,7,8]。第二，栅距对 EPSC、PPF 及更复杂相关可塑性的影响已被观察到，但现有证据更多反映“距离会影响响应”，对其物理本质、尺度边界以及非单调行为形成条件仍缺乏统一解释[3,5,7,8]。第三，储备池计算、识别任务等系统级验证虽然显示出器件应用潜力，但器件级动力学参数如何映射到任务精度、鲁棒性和最优工作区间，目前仍缺少与仿真、实验和算法协同闭环的研究[5,7-9]。基于上述不足，本文选择多侧栅树突突触晶体管作为研究对象，重点围绕栅距调控下的时空相关可塑性、非单调响应机理以及面向识别任务的应用验证展开研究，以期在器件机制与系统功能之间建立更清晰的对应关系[3,7,8]。

本文研究内容与创新点

论文结构与安排

参考文献

[1] Diorio C, Hasler P, Minch B A, Mead C A. A single-transistor silicon synapse[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1996, 43(11): 1972-1980.

[2] Kong L A, Sun J, Qian C, et al. Long-term synaptic plasticity simulated in ionic liquid/polymer hybrid electrolyte gated organic transistors[J]. Organic Electronics, 2017, 47: 126-132.

[3] Qian C, Kong L A, Yang J, Gao Y, Sun J. Multi-Gate Organic Neuron Transistors for Spatiotemporal Information Processing[J]. Applied Physics Letters, 2017, 110: 083302.

[4] Dai S, Zhao Y, Wang Y, et al. Recent Advances in Transistor-Based Artificial Synapses[J]. Advanced Functional Materials, 2019, 29: 1903700.

[5] He Y, Nie S, Liu R, et al. Spatiotemporal Information Processing Emulated by Multiterminal Neuro-Transistor Networks[J]. Advanced Materials, 2019, 31: 1900903.

[6] Wan Q, Zhu L. 神经形态晶体管研究进展[J]. 微纳电子与智能制造, 2019.

[7] Huang Y J, Wang W S, Huang X, et al. Oxide dendrite transistors gated with polyvinyl alcohol/chitosan hybrid electrolyte for spatiotemporal integration[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2025, 1010: 177938.

[8] Ni Y, Zhang Y, Lin J, et al. Transistor-Structured Artificial Dendrites for Spatiotemporally Correlated Reservoir Computing[J]. IEEE Electron Device Letters, 2025, 46(10): 1881-1884.

[9] 朱赛克, 赵毅. 面向神经形态系统的突触器件及芯片综述与展望[J]. 功能材料与器件学报, 2024.

致谢